NÁTĚROVÉ  HMOTY  PRO  PRŮMYSL

Rembrandtin Lack GmbH               Ing. Jiří  Č í p ,  Žitní 30, 120 00 Praha 2

Ignaz-köck-Strasse 15                                                 tel/fax: +420 224 942 713

1210  W i e n                                                                           +420 602 388 509

jiri.cip@volnz.cz

Základní  produkty protikorozní ochrany

I.    Ř E D I D L O V É

A.    J e d n o s l o ž k o v é

| Nátěrová hmota - název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í antikorozní nátěr (1-komp. Ředidlový) |  |  |  |
| REM-AK CORROPRIMER – rychleschnoucí antikorozní základovka se zinkfosfátem, na bázi alkydových pryskyřic. Má velmi dobrou přílnavost, umožňuje rychlé přelakování a poskytuje dobrou ochranu proti korozi | 138 (50μm) | 71 | 51 |
| REM ZPH Primer – rychleschnoucí základ s velmi dobrými antikorozními vlastnostmi, na bázi alkydových pryskyřic. Umožňuje rychlé přelakování a do 25μm DFT má velmi dobré vlastnosti pro svařování. | 145 (50μm) | 72 | 51 |
| REM-AK Universalprimer – výborné antikorozní účinky a mechanické vlastnosti. Formulována na bázi alkydových pryskyřic. Umožňuje rychlé přelakování a do 25μm DFT má velmi dobré vlastnosti pro svařování. | 144 (50μm) | 70 | 50 |
| CORROBLOCK – rychleschnoucí základ na bázi epoxy-esterových pryskyřic s aktivní antikorozní pigmentací. Má výborné antikorozní účinky a lze použít na ručně očištěné povrchy se zbytkovou rzí | 155 (50μm) | 65 | 45 |
| REMOSIL OM 101 – velmi rychle zasychající základ do vysoce korozního prostředí na ethylsilikátové bázi s vysokým obsahem zinkového prachu. Odolný k vysokým teplotám do 400°C (krátkodobě 600°C), aplikovatelný v silných vrstvách. Do 25μm DFT má velmi dobré vlastnosti pro svařování. | 354 (60μm) | 86 | 51 |
| REMOSIL S ZINK – základní nátěr s metalickým zinkem a odolností k vysokým teplotám, formulovaný na bázi hustě provázaných silikonových pryskyřic | 216 (40μm) | 68 | 34 |
| V r c h n í e m a i l (1-komp. Ředidlový) |  |  |  |
| REM–AK OC – rychleschnoucí nátěr na bázi alkydových pryskyřic se zinkfosfátem. Dobré antikorozní vlastnosti umožňují jednovrstvé aplikace bez předchozího základního nátěru | 224 (80μm) | 60 | 45 |
| REM-AK DS Glimmer Express - kvalitní hedvábně lesklý vrchní email na bázi speciální kombinace alkydových pryskyřic s obsahem slídových pigmentů. Má dobrou zasychací charakteristikou a umožňuje nátěry v silných vrstvách. Na tryskaný povrch a pro nízký stupeň korozní agresivity může být použit jako jednonátěr. | 150 (60μm) | 64 | 46 |
| REMOSIL S ALU – nátěr na bázi hustě provázaných silikonových pryskyřic s lamelárním AL pigmentan, odolný teplotním výkyvům a teplotám do 600 °C. Pro venkovní nátěry nutno použít v kombinaci se základovkami REMOSIL OM 101 nebo REMOSIL S Zink (snižují odolnost do 400 °C) | 72,5 (25μm) | 57 | 40 |

- 1 / 5 -

B.    D v o u s l o ž k o v é

| Nátěrová hmota - název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í antikorozní nátěr (2-komp. Ředidlový) |  |  |  |
| REMOPLAST PRIMER – antikorozní, rychle schnoucí, mechanicky odolný, základní nátěr se zinkfosfátem, na bázi epoxidových pryskyřic s přílnavostí i na aluminiu | 220 (80μm) | 74 | 54 |
| REMOPLAST KUNSTSTOFFGRUND – základ na bázi epoxidových pryskyřic se zinkfosfátem a oxidy železa. Výborná při lnavost na oceli, vysoká mechanická odolnost, vyšší sušina. | 104 (40μm) | 71 | 54 |
| REMOPLAST KS-R GRUND – antikorozní základovka s vyšším obsahem sušiny, na bázi epoxidových pryskyřic se zinkfosfátem. Vyniká extra rychlým zasycháním, vysokou mechanickou odolností, poskytuje výbornou antikorozní ochranu a je aplikovatelná i při nízkých teplotách ( 0 °C ). | 237 (80μm) | 75 | 54 |
| REMOPLAST RT GRUND – rychleschnoucí antikorozní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s polyaminoamidovým tužidlem a zinkfosfátem. Výborná antikorozní ochrana, vyso- Ká mechanická odolnost a velmi rychlá přelakovatelnost. Do 25 µm DFT umožňuje svařování. Odpovídá ÖNORM-DIN 55928/9. | 120 (40μm) | 70 | 49 |
| REM 61 PRIMER – antikorozní základ na bázi epoxidových pryskyřic s aktivními protikorozními pigmenty. Je pružný, mechanicky odolný s velmi dobrou přilnavostí k Al i pozinkovaným povrchům. Mimo dosah přímého slunečního světla je použitelný i jako vrchní nátěr. | 120 (40μm) | 67 | 47 |
| REMOPLAST RA 122 – vysokosušinová základní, nebo jednonátěrová barva na bázi epoxidových pryskyřic s antikorozními pigmenty. Vysoká mechanická odolnost a odolnost k sladké i slané vodě. Umožňuje silnovrstvé nátěry. | 443 (200μm) | 78 | 64 |
| V r c h n í, m e z i v r s t v é a j e d n o v r s t v é (2-K) |  |  |  |
| REMOPLAST ES GLIMMER – jednovrstvý nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s polyaminoamidovým tužidlem. Obsa- huje antikorozní složky a slídové pigmenty. Dobré antikoroz-ní vlastnosti, výborná odolnost k vlivům povětrnosti, olejům a chemickému působení. Vynikající odolnost k otěru. | 140 (60μm) | 70 | 54 |
| REMOPLAST EG GLIMMER – světle šedý mezivrstvý nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s polyamidovým tužidlem. Je vybaven železitou slídou a má dobrou odolnost k chemikáliím, olejům a vysokou odolnost proti otěru. | 220 (80μm) | 75 | 54 |
| REMOPLAST TL GLIMMER - mezivrstvý, nebo vrchní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s polyaminoamidovým tužidlem a s železitou slídou. Dobrá odolnost k působení chemikálií, olejů, vysoká odolnost k otěru. Vhodný pro vysoké korozní zátěže ocelových konstrukcí. | 243 (80μm) | 73 | 51 |
| - 2 / 5 - |  |  |  |
| REMOPLAST DS GLIMMER - kvalitní polomatná barva pro mezivrstvé nátěry, na bázi 3poxidových pryskyřic s obsa-hem slídových pigmentů. Má dobrou zasychací charakteristiku, vyšší obsah sušiny a umožňuje nátěry v silných vrstvách. Dobře odolává vlhkosti, chemikáliím, olejům i mechanické zátěži. Na plochy nevystavené přímému slunečnímu záření může být použita i jako vrchní nátěr | 200 (80μm) | 71 | 56 |
| REMOPLAST UVC Glimmer – vysoce kvalitní hedvábně lesklý vrchní nátěr s vyšším obsahem sušiny, umožňující aplikaci v silných vrstvách. Je formulován na bázi akryl-PU pryskyřic se slídovými pigmenty. Vyznačuje se dobrou mechanickou i chemickou odolností, odolností proti působení povětrnosti i UV záření (stálost lesku i odstínu). | 200 (80μm) | 65 | 53 |
| REM ACRYL ES 10 Einschichtlack – vysoce lesklý vrchní a jednovrstvý nátěr na bázi akryl-polyuretanové pryskyřice. Výborná odolnost k chemickým i povětrnostním vlivům, otěru i působení UV. Používá se na kolejová vozidla a strojírenské výrobky. | 136 (60μm) | 55 | 43 |

C.    D v o u s l o ž k o v é   v y s o k o s u š i n o v é

| Nátěrová hmota - název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í HS antikorozní nátěry (2-komp. Ředidlový) |  |  |  |
| REMOPLAST EP ZINK – antikorozní vysokosušinový základ na bázi epoxidových pryskyřic, plněný zinkovým prachem. Rychlé zasychání a vysoká mechanická odolnost. VOC: 364 g/Lt, 130 g/kg | 229 (70μm) | 87 | 60 |
| REMOPLAST HS 21 - vysokosušinový a vysoce odolný pololesklý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s aktivními antikorozními a mikrolamelárními pigmenty. Aplikovatelný i na ručně očištěnou ocel. Plochy vystavené přímému slunečnímu záření je nutno ještě překrýt PU vrchní barvou. VOC: 158 g/Lt, | 137 (80μm) | 90 | 82 |
| REMOPLAST MSR PRIMER – rychle schnoucí antikorozní epoxidový základ s vyšším obsahem sušiny a železitou slídou, zvyšující difuzní odpor. Rychle přelako-vatelný a použitelný i pro silné jednovrstvé nátěry . Apliko-vatelný při teplotách blízko 0 °C a po lehkém otryskání i na pozinkované plochy. VOC: 288 g/Lt, 186 g/kg | 188 (80μm) | 82 | 67 |
| REMOPLAST HS-KST – vysokosušinový a vysoce odolný nátěr s urychleným schnutím na bázi epoxidových pryskyřic s aktivními antikorozními a mikrolamelárními pigmenty. Aplikovatelný na AL i na ručně očištěnou ocel. Plochy vystavené přímému slunečnímu záření je nutno ještě překrýt PU vrchní barvou. K urychlení schnutí lze použít tužidel „rychlejších“ (FAST, RAPID), které však vyžadují otryskaný povrch. VOC: 200 g/Lt, 143 g/kg | 150 (80μm) | 88 | 79 |

- 3 / 5 -

| V r c h n í, m e z i v r s t v é a j e d n o v r s t v é HS nátěry (2-komp. Ředidlové) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REMOPLAST MSR ES – silnovrstvý jednonátěr na bázi epoxidové pryskyřice s vyšším obsahem sušiny a antikorozní pigmentací. Je aplikovatelný při teplotách blížících se 0°C a díky lamelárním pigmentům má vysoký difuzní odpor. V případě potřeby UV ochrany nutno použít vhodný krycí nátěr (Remoplast UVC Glimmer). VOC: 288 g/Lt, 186 g/kg | 188 (80μm) | 82 | 67 |
| REMOPLAST MSL GLIMMER – rychleschnoucí mezi- vrstvý, případně vrchní nátěr s vyšším obsahem sušiny na bázi epoxidové pryskyřice s železitou slídou a lamelárními pigmenty. Vyniká vysokou mechanickou odolností a vysokým difuzním odporem. Aplikovatelný při teplotách blízko 0°C. Pro UV ochranu nutno použít vhodný krycí nátěr (Remoplast UVC Glimmer). VOC : 288 g/Lt, 186 g/kg | 188 (80μm) | 82 | 67 |
| REMOPLAST HS ES GLIMMER – vysokosušinový silnovrstvý jednonátěr na bázi epoxidové pryskyřice s polyaminoamidovým tužidlem a s antikorozními a lamelárními pigmenty. Vysoká ochrana proti korozi, otěru , dobrá odolnost k povětrnostním vlivům a olejům. Před účinky UV záření nutno chránit krycím nátěrem (Remoplast UVC Glimmer). VOC : 226 g/Lt, 150 g/kg | 160 (80μm) | 86 | 75 |
| REMOPLAST HS GLIMMER – vysokosušinový mezivrstvý, případně vrchní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s lamelárními pigmenty. Vysoká mechanická odolnost a difuzní odpor. Před účinky UV záření nutno chránit PU krycím nátěrem. Pro rychlé schnutí (přelakování) možno použít „rychlejších“ tužidel (HS Fast, HS Rapid). VOC : 228 g/Lt, 157 g/kg | 158 (80μm) | 87 | 77 |

D.   Ředidla

Vedünnung 100 - ředidlo do vrchních AK emailů

Verdünnung 200 – ředidlo do AY a PUR barev

Verdünnung 400 – ředidlo do EP barev

Vedünnung 500 - ředidlo do AK barev

Verdünnung 7205 – ředidlo do silikonových a silikon –polyesterových barev

- 4 / 5 -

II.    V O D O U   Ř E D I T E L N É

| Nátěrová hmota - název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í antikorozní nátěry a jednonátěrové (1-k vodní) |  |  |  |
| AQUAMON GRUND Fe-Glimmer – základní barva s aktivními antikorozními pigmenty a železitou slídou na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, korozní odolnost, rychlé zasychání a přilnavost i k pozinku a neželezným kovům | 190 (60μm) | 65 | 48 |
| EPOXY 61 S Grund – dvousložková pololesklá základní barva na bázi epoxidových pryskyřic s aktivními anti-korozními pigmenty,použitelná i na aluminium a nerez ocel | 170 (60μm) | 66 | 51 |
| REM AQUA LAC DS Glimmer – hedvábně lesklý vrchní nátěr na bázi akrylových pryskyřic s železitou slídou. Má dobrou chemickou odolnost i odolnost k povětrnostním vlivům (stabilita odstínu). Na žárový pozink lze použít bez základu. Odpovídá předpisu německých drah TL 918300/91 | 217 (70μm) | 71 | 52 |
| AQUA ESL Fe-Glimmer – hedvábně matná jednonátěrová barva na bázi akrylových pryskyřic s antikoroznimi pigmenty a mikrolamelárními částečky železné slídy. Umožňuje aplikace v silných vrstvách, má velmi dobré mechanické vlastnosti, korozní odolnost, rychlé zasychání a přilnavost i k pozinku a neželezným kovům | 360 (120μm) | 63 | 46 |
| ES - Lack wvb – hedvábně matná jednonátěrová barva s antikoroznimi pigmenty. Umožňuje aplikace v silných vrstvách, má velmi dobré mechanické vlastnosti, korozní odolnost, rychlé zasychání a přilnavost i k pozinku a neželezným kovům | 135 (70μm) | 58 | 42 |

Uvedený přehled zahrnuje pouze nejběžnější produkty, které pokrývají většinu praktických aplikací. Sortiment firmy Rembrandtin  však zahrnuje řadu dalších výrobků jako např. nátěrové hmoty pro přímý styk s potravinami, odolávající ropným produktům, nátěrové hmoty na bázi PVC, speciální nátěry pro vysoké teploty (do 600 °C na bázi silikonových a silikon-polyesterových pryskyřic), vypalovací barvy a laky a celou rozsáhlou oblast nátěrových hmot pro průmyslovou výrobu a dopravní prostředky (dvousložkové nátěrové hmoty vysoké kvality, včetně vodou ředitelných). Neváhejte obrátit se  na nás s Vašimi speciálními požadavky.

- 5 / 5 -