NÁTĚROVÉ  HMOTY  PRO  PRŮMYSL

Rembrandtin Lack GmbH               Ing. Jiří  Č í p ,  Žitní 30, 120 00 Praha 2

Ignaz-köck-Strasse 15                                                 tel/fax: +420 224 942 713

1210  W i e n                                                                           +420 602 388 509

jiri.cip@volnz.cz

Základní  produkty pro strojírenský průmysl a karosárenství

I.    Ř E D I D L O V É

A)  J E D N O S L O Ž K O V É

| Nátěrová hmota - název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í antikorozní nátěr ( 1-komp. Ředidlový) |  |  |  |
| AK - METALGRUND – antikorozní základní barva se Zn-fosfátem na bázi alkydových pryskyřic. Má vyšší sušinu dobrou mechanickou odolnost, výborné antikorozní vlastnosti a rychlé zasychání. Je atestována DB pro použití na kolejová vozidla (odpovídá drážnímu předpisu TL 918300 / 3). | 144 (60μm) | 67 | 48 |
| METAL -PRIMER 30815-30144 – antikorozní základní barva s aktivní antikorozní pigmentací, formulovaná na bázi speciálně modifikovaných polyesterových pryskyřic, které jí dodávají stálost v prostředí řezných a mazacích olejů. | 167 (40μm) | 52 | 31 |
| SCHWEISSPRIMER Aluminium – dílenský svařovací základ s metalickým Al pigmentem. Rychle zasychá a má dobré antikorozní vlastnosti. Umožňuje svařování a neuvolňuje při něm toxické zplodiny. Teplotně odolný do 200 °C. Je certifikován DB pro použití na kolejová vozidla (odpovídá předpisu TL 918300 / 4) | 150 (25μm ) | 22 | 15 |
| V r c h n í e m a i l ( 1-komp. Ředidlový) |  |  |  |
| REM-AK KH-EMAILLACK - universální vrchní email na bázi alkydových pryskyřic. Poskytuje povrch s vysokým leskem, mechanicky odolný, dobře vzdorující vlivům počasí i UV záření. Vyšší sušina, rychlé zasychání, použitelnost jako vrchní nátěr na ocel i dřevo. | 140 (60μm) | 70 | 53 |
| REM-AK DS Glimmer Express - kvalitní hedvábně lesklý vrchní email na bázi speciální kombinace alkydových pryskyřic s obsahem slídových pigmentů. Má dobrou zasychací charakteristikou a umožňuje nátěry v silných vrstvách. Na tryskaný povrch a pro nízký stupeň korozní agresivity může být použit jako jednonátěr. | 150 (60μm) | 64 | 46 |

-  1 / 6  -

B)  D V O U S L O Ž K O V É

| Nátěrová hmota - název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í antikorozní nátěr ( 2-komp. ředidlový) |  |  |  |
| EPOXY 41 UNIVERSALGRUND – antikorozní základní barva se Zn-fosfátem na bázi epoxidových pryskyřic. Má vysokou mechanickou odolnost a výborné antikorozní vlastnosti. Je atestována ČD pro použití na kolejová vozidla, včetně aplikací na hliníkové a nerez podklady. | 150 (60μm) | 67 | 52 |
| EPOXY 5 1 UNIVERSALGRUND – antikorozní základní barva se Zn-fosfátem na bázi epoxidových pryskyřic. Má vy-sokou mechanickou odolnost, výborné antikorozní vlastnosti a přílnavost k oceli, hliníku i nerezu . Je atestována DB pro použití na kolejová vozidla (vyhovuje drážnímu předpisu TL 918300 / 3 ) včetně aplikací na aluminiové a nerez podklady. | 150 (60μm) | 62 | 44 |
| AMOCRYL 2K PU Füllgrund – univerzální základ / mezi- vrstva s plnícím účinkem a antikorozní pigmentací, na bázi Akryl- PUR pryskyřic. Dobré antikorozní a mechanické vlastnosti, plnící schopnost i brousitelnost, rychlé zasychání. | 170 (80μm ) | 71 | 55 |
| PUR GRUNDFARBE 51 – plnící mezuvrstva na bázi PUR pryskyřic. Výborná plnicí schopnost a brousitelnost, dobrá mechanická odolnost, vyšší sušina, příznivé zasychání. Je atestována DB pro použití na kolejová vozidla (vyhovuje drážnímu předpisu TL 588.34.04 / 34 ). | 104 (40μm) | 71 | 54 |
| V r c h n í e m a i l (2-komp. ředidlový) |  |  |  |
| REMOPLAST DS Glimmer - kvalitní polomatná barva pro mezivrstvé nátěry, na bázi epoxidivých pryskyřic s obsa-hem slídových pigmentů. Má dobrou zasychací charakteristiku, vyšší obsah sušiny a umožňuje nátěry v silných vrstvách. Dobře odolává vlhkosti, chemikáliím, olejům i mechanické zátěži. Na plochy nevystavené přímému slunečnímu záření může být použita i jako vrchní nátěr | 200 (80μm) | 71 | 55 |
| REMOPLAST UVC Glimmer – vysoce kvalitní hedvábně lesklý vrchní nátěr s vyšším obsahem sušiny, umožňující aplikaci v silných vrstvách. Je formulován na bázi akryl-PU pryskyřic se slídovými pigmenty. Vyznačuje se dobrou mechanickou i chemickou odolností, odolností proti působení povětrnosti i UV záření (stálost lesku i odstínu). | 200 (80μm) | 65 | 53 |
| REM ACRYL 21 Decklack – vysoce lesklý vrchní email na bázi hustě síťovaných Akryl-PUR pryskyřic s vysokou odolností k rozpouštědlům, mechanickému namáhání, vlivům počasí a UV záření. Dodává se i jako transparentní lak (FBL), případně antigraffiti ochranný lak (Spezial FBL). Je atestován ČD pro použití na kolejová vozidla | 124 (50μm) | 59 | 47 |
| REM AC-MIX 41 - AMOCRYL – vysoce lesklý vrchní email na bázi hustě síťovaných Akryl-PUR pryskyřic, prakticky stejných vlastností jako předchozí REM ACRYL 21, ale uzpůsobený pro přípravu malých množství z míchacího systému ( 8 kg) | 140 (60μm) | 65 | 50 |

-  2 / 6  -

| V r c h n í e m a i l ( 2-komp. ředidlový) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REM ACRYL 31 Decklack – vysoce lesklý vrchní email na bázi hustě síťovaných Akryl-PUR pryskyřic s vynikající odolností k vlivům počasí, UV záření a mechanickému namáhání při zachování dostatečné elasticity. Vysoká odolnost ke kyselým i alkalickým mycím prostředkům. Je atestován DB pro použití na kolejová vozidla (odpovídá předpisu TL 918300 / 34) | 150 (60μm) | 58 | 46 |
| REM ACRYL 51 Decklack - vysoce lesklý vrchní email na bázi hustě síťovaných Akryl-PUR pryskyřic s vysokou odolností k mechanickému namáhání, vlivům počasí, UV záření i s dobrou chemickou odolností. | 156 (60μm) | 58 | 44 |
| REM STRUKTUR 51 – lesklý vrchní email se strukturním (kapičkovým) povrchem na bázi PUR pryskyřic. Má velmi dobré mechanické vlastnosti i chemickou odolnost. Použití dvou typů tvrdidel umožňuje optimální aplikační nastavení | 250-350 (dle typu struktury) | 58 | 41 |
| 2K-Acryl DS Deck lebensmittelecht (REMOPLAST Elastik Deck) – pololesklý vrchní email na bázi Akryl-PUR pryskyřic, certifikovaný pro přímý styk s potravinami. Používá se na vnitřní nátěry zásobníků a přepravních kontejnerů sypkých potravin (zrno, mouka a pod). Povrch odolává otěru a umožňuje snadné vyprazdňování bez ulpívání zbytků sypkých materiálů. | 260 (100μm) | 67 | 51 |
| REM ACRYL ES 101 Einschichtlack – vysoce lesklý vrchní, případně jednovrstvý nátěr na bázi akryl-polyuretanové pryskyřice s výbornou odolností k chemickým i povětrnostním vlivům, k otěru i působení UV záření. Používá se na kolejová vozidl a strojírenské výrobky. | 136 (60μm) | 55 | 43 |
| REM ACRYL 101 Basislack – matná podkladová barva na bázi Akryl-PUR pryskyřic s metalickými pigmenty.S vrchním transparentním lakem (REM ACRYL 21 FBL) tvoří dvou-vrstvý komplex krycích barev metalických odstínů. | 120 (50μm) | 35 | 27 |
| REMOPLAST 91 Elastik – vysokosušinový silnovrstvý ochranný nátěr proti otěru na bázi elastifikovaných epoxido-vých pryskyřic. Umožňuje realizovat v jednom kroku silné vrstvy odolné k nárazům a abrasi. Používá se k ochraně spodků vysokorychlostních železničních souprav. | 320 (200μm) | 92 | 86 |

C)  Ředidla

Vedünnung 100 - ředidlo do vrchních AK emailů

Verdünnung 200 – ředidlo do AY a PUR barev

Verdünnung 222 – ředidlo do AY a PUR barev („pomalé“)

Verdünnung 400 – ředidlo do EP barev

Vedünnung 500 - ředidlo do AK barev

Vedünnung 800 - ředidlo do polyesterových barev

Verdünnung 7205 – ředidlo do silikonových, silikon –polyesterových barev s PUR barev

3 / 6

II.    V O D O U     Ř E D I T E L N É

A)  J E D N O S L O Ž K O V É

| Nátěrová hmota – název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í antikorozní nátěr (1-komp. vodou ředitelný) |  |  |  |
| AQUAMON GRUND – antikorozní základ na bázi akrylových pryskyřic s dobrou antikorozní charakteristikou, rychlým zasycháním a přílnavostí k oceli i neželezným kovům. | 135 (60μm) | 62 | 46 |
| AQUAMON GRUND Eisenglimmer – prakticky stejná barva jako předchozí AQUAMON Grund, ale doplněná mikrolamelárními pigmenty železité slídy, zvyšujícími barierovou ochranu nátěrového filmu. | 190 (60μm) | 65 | 48 |
| REM AQUA SEL-T – matný vysoce kvalitní a univerzálně přelakovatelný základ s aktivní antikorozní pigmentací, formulovaný na bázi alkyd-akrylových pryskyřic, aplikovatelný stříkáním i máčením na ocel i aluminium. | 111 (30μm) | 53 | 38 |
| REM AQUA RT-Z – matný, vysoce kvalitní antikorozní základ, použitelný též k jednovrstvým nátěrům, formulovaný na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic s aktivní antikorozní pigmentací. Poskytuje velmi dobrou korozní ochranu, odolnost k povětrnosti i k účinkům UV záření. Je aplikovatelný jak stříkáním, válečkem, tak i máčením. | 150 (60μm) | 60 | 44 |
| J e d n o v r s t v ý antikorozní nátěr (1-k. vodou ředitelný) |  |  |  |
| ES-LACK wvb – hedvábně matná barva pro jednovrstvé silné nátěry, s velmi dobrými mechanickými a antikorozními vlastnostmi a přílnavostí k oceli i neželezným kovům, rychle zasychající. Používá se k nátěrům skříní nákladních železničních vozů a spodků kolejových vozidel. Je certifikována ČD pro kolejová vozidla. | 155 (80μm) | 58 | 42 |
| KH-ES-Lack wvb – matná barva pro jednovrstvé silné nátěry, formulovaná na bázi alkydových pryskyřic. Má velmi dobré mechanické a antikorozní vlastnosti. Používá se k nátěrům skříní nákladních železničních vozů a spodků kolejových vozidel. Je certifikována DB pro kolejová vozidla (odpovídá předpisu TL 918300 / 8) | 300 (100μm) | 64 | 46 |
| AQUA EISCHICHTLACK – matná barva pro jednovrstvé, silné nátěry na bázi akrylových pryskyřic s antikorozními pigmenty. Umožňuje vytvářet pružné silné vrstvy dobře lpící na oceli i čerstvém pozinku a rychle zasychající. | 155 (80μm) | 60 | 46 |
| AQUA EISCHICHTLACK Eisenglimmer – prakticky stejná barva jako předchozí AQUA EINSCHICHTLACK, ale doplněná mikrolamelárními pigmenty železité slídy, zvyšujícími barierovou ochranu nátěrového filmu. | 360 (120μm) | 63 | 46 |
| REM AQUA 415 – jednovrstvý a vrchní, rychle schnoucí nátěr na bázi akrylových pryskyřic s přílnavostí na oceli, pozinku i aluminiu. V odstínech dle RAL a v různých stupních lesku (lesk-pololesk-mat). | 100-125 (30μm) |  |  |

4 / 6

| V r c h n í b a r v a (1-komp. vodou ředitelná) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ES-LACK Reinigungsmittelbeständig wvb – hedvábně matný, rychle schnoucí nátěr na bázi akrylových pryskyřic, umožňující aplikace v silných vrstvách, odolných ke kyselým i alkalickým čisticím prostředkům | 180 (60μm) | 55 | 42 |
| REM AQUA DF – hedvábně matná vrchní barva s rychlým zasycháním, na bázi akrylátových kopolymerů. Vytváří povrcově odolný film, zachovávající si určitou elasticitu. Dobře odolává vlivům počasí i UV záření . Slídové pigmenty zvyšují účinnost barierové ochrany. | 200 (80μm) | 67 | 50 |
| REM AQUA RT-S – pololesklý černý vrchní nátěr na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic .Má vysokou povrchovou tvrdost a odolnost k povětrnostním vlivům, olejům, naftě a slabým alkáliím a kyselinám. | 153 (40μm) | 39 | 33 |

B)  D V O U S L O Ž K O V É

| Nátěrová hmota – název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í antikorozní nátěr (1-k. vodou ředitelný) |  |  |  |
| EPOXY 61 S GRUND – pololesklý antikorozní základ na bázi kombinace epoxidových pryskyřic. Velmi dobré anti-korozní vlastnost, příznivé zasychání a přílnavost k oceli, nerezu i neželezným kovům. Je certifikován DB pro použití na železniční vozidla (vyhovuje předpisu TL 918300 / 2). Je vyráběn též jako plastifikovaný (označení BN) | 152 (50μm) | 63 | 47 |
| REM PUR 81 Grundfarbe wvb - pololesklý antikorozní základ na bázi PUR pryskyřic. Velmi dobré antikorozní vlastnost, rychlé zasychání a přílnavost k oceli, nerezu i neželezným kovům. Je certifikován DB pro použití na železniční vozidla (vyhovuje předpisu TL 918300 / 2) | 192 (60μm) | 60 | 44 |
| REM PUR 81 Füller wvb – plnící mezivrrstvý nátěr na bázi PUR pryskyřic, s dobrou přílnavostí k základním nátěrům, rychlým zasycháním a dobrou brousitelností | 198 (60μm) | 58 | 42 |
| AQUA FÜLLER 41 – stříkací plnič na bázi PUR pryskyřic, s dobrou plnící schopností, přílnavostí k základním nátěrům a brousitelností. Je certifikován DB a ČD pro použití na železniční vozidla (odpovídá předpisu TL 918300 / 39) | 149 (60μm) | 67 | 55 |
| V r c h n í barva (vodou ředitelná) |  |  |  |
| EPOXY 61 S Deck wv b – pololesklý vrchní email na bázi epoxidových pryskyřic, poskytující nátěry s vysokou mechanickou i chemickou odolností. Je vhodný pro nátěry spodků železničních vozidel a strojů a zařízení, které nejsou vystaveny přímému působení slunečního světla (UV záření). | 152 (50μm) | 63 | 47 |
| REM PUR 415 Decklack wvb – vysoce lesklý vrchní email na bázi PUR pryskyřic. Vysoká odolnost k povětrnost-ním vlivům, UV záření i mechanickému namáhání, příznivá zasychací charakteristika. | 144 (60μm) | 60 | 50 |

5 / 6

| REM PUR 310 Decklack wvb - vysoce lesklý vrchní email na bázi PUR pryskyřic. Vysoká odolnost k povětrnost-ním vlivům, UV záření i mechanickému namáhání, příznivá zasychací charakteristika. Vyrábí se též i jako transparentní antigraffiti lak (FBL) a v různém stupni matu. Je certifikován ČD a DB pro použití na železniční vozidla (odpovídá předpisu TL 918300 / 39) | 119 (50μm) | 48 | 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| REM PUR 610 Basislack wvb – pololesklý pigmentovaný podklad dvouvrstvého systému, plnící funkci barevné báze pod krycí transparentní lak (REM PUR 310 FBL). Obě vrstvy jsou formulovány na základě kombinovaných Akryl-PUR pryskyřic s velmi dobrou odolností k povětrnostním vlivům a UV zážení. Je certifikován ČD a DB pro použití na železniční vozidla (odpovídá předpisu TL 918300 / 39) | 167 (40μm) | 50 | 37 |

C)  T M E L Y

| Nátěrová hmota – název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| PE Ziehspachtelkitt PL 40 – dvousložkový stěrkový tmel na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice s peroxidovým iniciátorem. Dobrá vytvrzovací charakteristika, velmi dobrá brousitelnost. Použitelný jak pro vyplňování nerovností (do 500 μm na jeden krok), tak i k velkoplošnému vyrovnávání povrchu. Atestován ČD pro použití na kolejová vozidla | Dle povrchu | 100 | 100 |
| PE Faserspachtel PL 51 – dvousložkový vyplňovací tmel s rychlým vytvrzováním na bázi polyesterové pryskyřice se skelnými vlákny. | - „ - | - „ - | - „ – |
| POLYESTER SPACHTEL 5 - dvousložkový stěrkový tmel na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice s peroxidovým iniciátorem. Rychlé zasychání a rychlá, snadná brousitelnost. Použitelný jak pro vyplňování nerovností (do 500 μm na jeden krok), tak i k velkoplošnému vyrovnávání povrchu. Použitelný s vodou ředitelnými nátěrovými hmotami Rembrandtin | - „ - | - „ - | - „ – |
| Softfeinspachtel COLORMATIC – zvláště jemný dvousložkový stěrkový tmel na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice s peroxidovým iniciátorem. Rychlé zasychání a rychlá, snadná brousitelnost. Použitelný jak pro vyplňování nerovností (do 500 μm na jeden krok), tak i k finálnímu vy-rovnávání povrchu. Použitelný s vodou ředitelnými nátěrovými hmotami Rembrandtin | - „ - | - „ - | - „ – |

Uvedený přehled zahrnuje pouze nejběžnější produkty, které pokrývají většinu praktických aplikací. Sortiment firmy Rembrandtin  však zahrnuje řadu dalších výrobků jako např. nátěrové hmoty odolávající ropným produktům, nátěrové hmoty na bázi PVC, speciální nátěry pro vysoké teploty (do 600 °C na bázi silikonových a silikon-polyesterových pryskyřic), vypalovací barvy a laky a celou rozsáhlou oblast nátěrových hmot pro ochranu v průmyslových a těžkých korozních prostředí. Neváhejte obrátit se  na nás s Vašimi speciálními požadavky.

- 6 / 6 -