NÁTĚROVÉ  HMOTY  PRO  PRŮMYSL

Rembrandtin Lack GmbH               Ing. Jiří  Č í p ,  Žitní 30, 120 00 Praha 2

Ignaz-köck-Strasse 15                                                 tel/fax: +420 224 942 713

1210  W i e n                                                                           +420 602 388 509

jiri.cip@volnz.cz

Nátěrové  hmoty pro vysokoteplotní zátěže

I.    Ř E D I D L O V É

| Nátěrová hmota – název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| Z á k l a d n í antikorozní nátěr |  |  |  |
| REMOSIL OM 101 – velmi rychle zasychající základ do vysoce korozního prostředí na ethylsilikátové bázi s vysokým obsahem zinkového prachu. Odolný k vysokým teplotám do 400°C (krátkodobě 600°C), aplikovatelný v silných vrstvách. Do 25μm DFT má velmi dobré vlastnosti pro svařování. Vy-rábí se též v lacinější modifikaci „V “ s nižším obsahem Zn. Ředidlo: V 400 | 354 (60μm) | 86 | 51 |
| REMOSIL S ZINK – základní nátěr s metalickým zinkem a odolností k vysokým teplotám, formulovaný na bázi hustě provázaných silikonových pryskyřic. Ředidlo: V 500 | 216 (40μm) | 68 | 34 |
| J e d n o v r s t v é a v r c h n í n á t ě r y |  |  |  |
| THERMOCRYL – kvalitní, lesklý, vypalovací, jednonátěr pro vnitřní použití na bázi akrylových pryskyřic s odolností do 180 °C (stabilita odstínu i lesku) a s přílnavostí k oceli i pozinku. Používá se na různá domácí zařízení a spotřebiče. Ředidlo: V7205, V 500. Odstíny : dle RAL případně i jiné | 11,5 (25μm) | 50 | 33 |
| THERMODUR 200 – dekorativní, lesklý, vypalovací, jednonátěr pro vnitřní použití s odolností do 200 °C (stabilita odstínu i lesku). Používá se na různá domácí zařízení a spotřebiče. Ředidlo: V 200, V7205 Odstíny : dle RAL případně i jiné | 14,8 (25μm) | 65 | 50 |
| THERMODUR 250 – dekorativní, lesklý, vypalovací, jednonátěr pro vnitřní použití, na bázi modifikovaných silikonových pryskyřic s odolností do 250 °C (stabilita odstínu i lesku). Používá se na různá domácí zařízení a spotřebiče. Ředidlo: V 200, V 7205 Odstíny : dle RAL případně i jiné | 12,9 (25μm) | 60 | 45 |
| THERMODUR Kochplatten-Lack – matný, jednonátěr pro elektrické topné plotny, na bázi modifikovaných silikonových pryskyřic s mechanickou odolností a teplotní odolností do 600 °C. Ředidlo: V 87052. Odstíny : černý, šedý, antracit | 10,3 (25μm) | 62 | 37 |
| THERMODUR 600 - STAN – matný, jednonátěr na bázi modifikovaných silikon-polyesterových pryskyřic s odolností do 600 °C. Používá se k nátěrům kotlů, kamen, krbů, kouřovodů a pod. Ředidlo: V 7205, V 87052 Odstíny : černý, antracit, stříbrošedý, litinově šedý | 8,3-11,1 (20μm) | 23 – 47 dle odstínu | 16 – 26 dle odstínu |
| THERMODUR 600 - HS – matný, jednonátěr na bázi silikonových pryskyřic s odolností do 600 °C a nízkým obsahem těkavých látek. Používá se k nátěrům kotlů, kamen, krbů, kouřovodů a pod.Ředidlo: V 500.Odstín: černý, stříbrný | 13,8 černý 14,3 stříbro (20μm) | 76 73 | 52 50 |

- 1 / 2 -

| Nátěrová hmota – název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| THERMODUR 600 - ASS – matný, dvousložkový jedno-nátěr na bázi speciální silikonové pryskyřici s odolností do 600 °C. Používá se k nátěrům kotlů, kamen, krbů, kouřovodů a pod. Rychlé zasychání, téměř žádná kouřivost při vypalování. Ředidlo: V 7205, V200 Odstíny : černý, antracit, stříbrošedý, litinově šedý | 14,4 (20μm) | 50 | 34 |
| REMOSIL S Glimmer – nátěr na bázi hustě provázaných silikonových pryskyřic s lamelárními slídovými a Al pigmenty, odolný teplotnímu kolísání a teplotám do 600 °C. Pro venkovní nátěry nutno použít v kombinaci se základovkami REMOSIL OM 101 nebo REMOSIL S Zink (snižují odolnost do 400 °C). Ředidlo: V 500 Odstín : cca RAL 9007 | 80,0 (25μm) | 57 | 40 |
| REMOSIL S ALU – nátěr na bázi hustě provázaných silikonových pryskyřic s lamelárním AL pigmentem, odolný teplotnímu kolísání a teplotám do 600 °C. Pro venkovní nátěry nutno použít v kombinaci se základovkami REMOSIL OM 101 nebo REMOSIL S Zink (snižují odolnost do 400 °C) Ředidlo: V 500. Odstín : cca RAL 9006 | 73,0 (25μm) | 57 | 40 |
| THERMODUR Signierfarbe – značkovací inkoust pro tampónový tisk, odolávající otěru a teplotám do 650 °C. Používá se ke značení tepelně zatížených ploch. Odstín : červený nebo dle požadavku. |  |  |  |

II.    V O D O U   Ř E D I T E L N É

| Nátěrová hmota – název | Teoretická vydatnost g / m2 ( DFT ) | Obsah pevných složek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % hmotnostní | % objemová |
| J e d n o v r s t v é a v r c h n í n á t ě r y |  |  |  |
| THERMODUR 600 - AQUA – matný, vodou ředitelný jednonátěr na bázi modifikované silikonové pryskyřice s odolností do 600 °C. Používá se k nátěrům kotlů, kamen, krbů, kouřovodů a pod. Odstíny : černý, litinově šedý | 17,2 (20μm) | 50 | 41 |

- 2 / 2 -